## Slide 1
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Fernando Schnaid
Professor at Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil
Director, Analysis Consultant, Brazil
Geotechnical Investigation in Tailings Storage Facilities: Importance, Challenges and Risks
Goa Chapter Indian Geotechnical Society

## Slide 2
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 3
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Quotations from Victor: Conference Lecture “Serious differences between water dams and tailings dams” (1988).
de Mello – Risk assessment: with regard to tailings, for which the transposition of concepts from water dams is quite justifiable, concerns remain about time and successive raisings... which is an invitation to setbacks, and the risk of failure remains open.
de Mello – Liquefaction: a well-known problem attributable to deposits of fine tailings in a loose state. Undrained shear strength exhibiting low strengths and large scatter of results, such as those assessed in the CPTU and Vane tests are still a challenge.
de Mello – Design approach: two categories:
  Statistics of extreme-value conditions
  Theoretical approaches treated under statistics and probabilities of averages

## Slide 4
ICOLD Bulletin 194 (2024)
1. Risk assessment: The safety and structural integrity of TSF to reduce risk of catastrophic failures caused by static and cyclic liquefaction
2. Fundamental concepts of soil behaviour during shearing associated to instabilization mechanisms
Strain-softening (Brittle ) versus strain-hardening (ductile) behavior]
3. Rigorous characterization and analyses
NLDA may be needed to adequately assess the stability of the facility.
4. Liquefaction and Residual (Post-Liquefaction) Shear Strength
Selection of an appropriate residual strength is vital to analyzing the stability in strain-softening materials _ fallacy of FOS (peak) of 1.5

## Slide 5
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Height (m) | Volume (m³)
98 | 76.605.094

## Slide 6
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Height (m) | Volume (m³)
69 | 148.546.294

## Slide 7
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Fonte: https://www.reuters.com/graphics/MINING-TAILINGS1/0100B4S72K1/

## Slide 8
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 9
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 10
Mechanical Behaviour
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
mean effective stress
Shear stress
Critical state line
Instability line
Ko line
unstable
stable
p´

## Slide 11
Instability Mechanisms
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
mean effective stress
Shear stress
CSL
Ko
Axial compression (CIU, CKU, CID): stress-controlled, consolidated, constant confining stress (σ₃ = σh) and increasing axial stress (σ₁ = σv).
Construction conditions:
design based on triaxial compression tests within the framework of critical state soil mechanics

## Slide 12
Instability Mechanisms
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
mean effective stress
Shear stress
CSL
Ko
Lateral extension (CKLEU): stress-controlled, consolidated, undrained, constant σ₁ = σv and decreasing σ₃ = σh
reduced p′ and increased q.
Post-depositional stress relief and lateral extrusion as critical contributors to liquefaction (Brumadinho, Mariana, Cadia).

## Slide 13
Instability Mechanisms
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
mean effective stress
Shear stress
CSL
Ko
Pore pressure increase (CKPW ): constant total stresses (σ₁, σ₃) and controlled pore pressure increase
Rising phreatic surface associated to historical failures, including the 2000 Baia Mare (Romania, 1985), Stava Valley disaster in (Italy, 1985).

## Slide 14
Instability Mechanisms
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
mean effective stress
Shear stress
CSL
Ko
Axial extension (CKAED, CKAEU ): stress-controlled, consolidated, undrained at constant σ₃ = σh and decreasing σ₁ = σv.
Excavation/removal of tailings in pstream-raised dams: 30 high-risk upstream dams are currently undergoing excavation to mitigate structural vulnerability in Brazil

## Slide 15
Material Behaviour (CSSM)
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
ICOLD Bulleting 194 (2004)
voids ratio
NCL
CSL
mean effective stress

## Slide 16
Instability Mechanisms
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 17
Instability Mechanisms: axial compression
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
p
e

## Slide 18
Instability Mechanisms: lateral extension
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
p
e

## Slide 19
Instability Mechanisms: pore pressure
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
p
e

## Slide 20
Instability Mechanisms: axial extension
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
p
e

## Slide 21
Instability Mechanisms: CSL
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 22
Instability Mechanisms: iron tailings
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 23
Material Behaviour: final considerations
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Modelling brittle behaviour remains challenge
Careful calibration and validation are required before using results for design decisions (η stress path dependent)
Critical State framework applies: the critical state line (CSL) is unique (stress-path independent) in the chosen state space
The instability line is a useful concept, not a fundamental principle or standalone design criterion

## Slide 24
Undrained shear strength (Peak & residual)
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Residual (post-liquefaction) shear strength is the key parameter for analyzing the stability of contractive, strain-softening tailings (LEA)
CPT-based Measurement _ use “near lower bound” for screening analyses
Difficulties in sampling
Account for rate effects on assessing undrained strength parameters
ICOLD 194 (2024) Robertson, (2021)

## Slide 25
Undrained shear strength
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 26
Peak strength: CPTU (80mm/s)
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 27
Residual FVTu strength: Piezovane
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
torque
Pore pressure

## Slide 28
Residual FVT strength: 0.6, 6.0, 60 & 600°/min
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Chart: Ângulo de Rotação (graus)
Iron tailings

## Slide 29
Residual FVT strength: 0.6, 6.0, 60 & 600°/min
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 30
Residual FVT strength: 0.6, 6.0, 60 & 600°/min
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS

## Slide 31
Residual strength: Piezoball
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Chart: qB [MPa]
Chart: uMF [kPa]
Chart: uEQ [kPa]
Chart: uT [kPa]
UEQ
UT
UMF

## Slide 32
Residual strength: Piezoball
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Chart: z=-6.10m
Chart: Su/σv'
Chart: Número do ciclo
| 1E-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ciclo-1.7 a -2.5 | 0.40152 | 0.15639 | 0.070966 | 0.050133 | 0.051949 | 0.05129 | 0.043809 | 0.042271 | 0.03758 | 0.04 | 0.04 | 0.04
ciclo-2.7 a -3.5 | 0.28135 | 0.10487 | 0.064298 | 0.061142 | 0.061362 | 0.061338 | 0.061655 | 0.061201 | 0.06196 | 0.058754 | 0.059523 | 0.058549 | 0.056986
ciclo-3.7 a -4.5 | 0.28145 | 0.13166 | 0.094069 | 0.08131 | 0.073653 | 0.069972 | 0.068152 | 0.067404 | 0.064483 | 0.062487 | 0.061926 | 0.059919 | 0.059504
ciclo-4.7 a -5.5 | 0.32472 | 0.16476 | 0.058375 | 0.057168 | 0.056437 | 0.05653 | 0.056518 | 0.056115 | 0.055162 | 0.055774 | 0.05584 | 0.05583 | 0.055891
ciclo-5.7 a -6.5 | 0.22818 | 0.13736 | 0.099127 | 0.084357 | 0.074947 | 0.07059 | 0.067186 | 0.06616 | 0.065696 | 0.065404 | 0.065447 | 0.065395 | 0.065395
ciclo-6.7 a -7.5 | 0.4172 | 0.16668 | 0.07269 | 0.057132 | 0.047055 | 0.046391 | 0.044891 | 0.04474 | 0.044885 | 0.043538 | 0.043534 | 0.04359
ciclo-7.7 a -8.5 | 0.46067 | 0.13749 | 0.049344 | 0.049196 | 0.04925 | 0.048048 | 0.047421 | 0.047422 | 0.047342 | 0.047069 | 0.046585 | 0.046267 | 0.046223
MEDIA CICLOS Su/Sv' | 0.34216 | 0.14274 | 0.072695 | 0.06292 | 0.059236 | 0.057737 | 0.055662 | 0.055045 | 0.053872 | 0.053289 | 0.053265 | 0.052793 | 0.052793

## Slide 33
Undrained shear strength: summary
Chart: State parameter
| 3.3888078540182845E-2 | 0.13598866874909901 | 8.8781147113846118E-2
Bola_Cyc,r | 0.051675 | 0.054413 | 0.058718
FVT Amolgado | 0.053684 | 0.042071 | 0.041166
Ajuste Residual Campo | 0.051675 | 0.054413 | 0.058718 | 0.053684 | 0.042071 | 0.041166
Bola_Cyc,p | 0.4 | 0.24403 | 0.22726
Pico FVT | 0.35088 | 0.24811 | 0.15665
Pico CPTu | 0.36491 | 0.19417 | 0.21858
Pico DSS, material fino | 0.2 | 0.19 | 0.17833
Pico triaxial, rejeito fino | 0.16015 | 0.16509 | 0.21181 | 0.17222 | 0.20258 | 0.28117 | 0.26055 | 0.19887 | 0.18987 | 0.1792
Su/σv', Bola_QS_cravação | 0.4314 | 0.24362 | 0.26833
Ajuste-Bola_pico | 0.4314 | 0.24362 | 0.26833 | 0.4 | 0.24403 | 0.22726
Ajuste Pico Ensaios de Campo | 0.4314 | 0.24362 | 0.26833 | 0.4 | 0.24403 | 0.22726 | 0.35088 | 0.24811 | 0.15665 | 0.36491 | 0.19417 | 0.21858

## Slide 34
Final considerations
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
High probability of failure in tailings dams
Early warning by Victor
Regulatory systems revised (after 2019)
Global Standard (GISTM)
Critical State Soil Mechanics _ Framework
Modelling brittle Behaviour is a challenge in current design of STFs (NLDA)
New procedures still required for assessing Su,r for LEA

## Slide 35
Victor F.B. de Mello Legacy
Vinculada à produção do minério e ao refugo da mineração e impacta diretamente no processo, segurança, meio ambiente, custo, lucro, e operação,
Exemplos de acidentes
Brumadinho e Marian (casos de barragem)
E em pilhas isso também acontece?
Exemplo de pilhas -> Normativa
Barragem a montante foram proibidas -> alterantiva pilhas NBR 13028:2025, que começa a regulamentar o projeto de pilhas no Brasil.
Qual é a importância das boas práticas -> seguraça, otimizar projeto, etc -> IMERSÃO BOAS PRÁTICAS DA MECÂNICA DOS REJEITOS
Fernando Schnaid
Professor at Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil
Director, Analysis Consultant, Brazil
Goa Chapter Indian Geotechnical Society
Thank you!